**LEVHA SAÇ RULO SAÇ FİRE ORANLARI**

Odamız tarafından görevlendirilen Eksper heyeti tarafından yapılan araştırma ve işyerinde yapılan incelemeler neticesinde;

*Boy kesme Makinesi Rulo Sacdan Levha Sac üretiminde;*

**a)** Boy kesmede Kenar düzeltmesi ve geri kazanılamayan kayıp; % 1,75

**b)** Boy kesmede Oluşan Fire; %2,5

Olmak üzere % 4,25 kayıp ve fire verebileceği tespit edilmiştir.

*Aliağa Ticaret Odası Meclis Karar Tarihi: 25/06/2008, Sayı:425*